Лекция № 41

Дефекты различных видов гидроизоляции и способы их устранения

| № п/п | Вид гидроизоляции | Дефекты гидроизоляции | Причины дефектов | Способы устранения | Контроль качества гидроизоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окрасочная | Трещины, | Использованы материалы, не отвечающие требованиям стандартов; Работы велись с отступлением от проекта, Нарушением технологии производства работ | Расчищают скребками или металлическими щетками и вновь покрывают окрасочным составом.. | Проверка качества нанесения и сушки окрасочного покрытия заключается в контроле за соблюдением схемы технологического процесса нанесения его, а также в визуальной оценке качества нанесенных слоев |
|  |  | Каверны |  |  |  |
|  |  | Расслоения |  |  |  |
|  |  | Рыхлые (губчатые) участки |  | Участки и вздутия предварительно уплотняют трамбовкой и наносят дополнительный слой окрасочной гидроизоляции |  |
|  |  | Недостаточная толщина окрасочного покрытия |  | Участки недостаточной толщиной окрасочного покрытия еще раз покрывают гидроизоляционным составом |  |
| 2 | Штукатурная |  |  |  | Гидроизоляция — ответственный элемент зданий и сооружений, обеспечивающий нормальные условия эксплуатации, а также их надежность и долговечность. Качество гидроизоляции определяется требованиями и нормами рабочих чертежей, ГОСТов, СНиП и других нормативных документов. Во многом качество выполненной гидроизоляции зависит от квалификации изолировщика |
|  | Гидроизоляция холодными асфальтовыми мастиками | Неравномерная толщина; |  | Выровнять толщину до проектной |  |
|  |  | Сквозные трещины |  | (при ширине раскрытия до 1 мм) заделывают, втирая в них кистями мастику. При ширине раскрытия трещин более 1 мм их расчищают до основания, а затем заделывают холодной асфальтовой мастикой |  |
|  |  | Вздутия; |  | Удаляют до поверхности основания, на очищенные участки послойно наносят гидроизоляционное покрытие до проектной толщины |  |
|  |  | Губчатость; |  | Наносят дополнительный слой покрытия. |  |
|  |  | Потеки |  | Во всех случаях поверх исправленных дефектных участков наносят слой мастики, перекрывающий на 10 см смежный участок гидроизоляционного покрытия. |  |
|  | Цементно-песчаная гидроизоляция | усадочные трещины вздутия, отслаивание |  | Покрытие в таких местах вырубают, зачищают и заделывают цементно-песчаной растворной смесью | При устройстве цементно-песчаной гидроизоляции контролируют толщину изоляционного слоя, точность дозирования добавок и приготовления цементных смесей, уход за покрытием. Готовая цементно-песчаная гидроизоляция не должна иметь усадочных трещин, местных вздутий и отслаиваний. Наличие указанных дефектов проверяют, простукивая деревянным молотком по всей площади |
| 3 | Оклеечная |  |  |  | Контроль качества выполнения работ по устройству гидроизоляции из рулонных синтетических материалов заключается в проверке правильности устройства швов, их прочности и герметичности. Швы должны иметь равномерную светлую прозрачную окраску без белесых непрозрачных (не оплавленных) мест и без темно-коричневых пятен, возникающих при пережоге материалов, и быть герметичными при избыточном давлении воздуха. Герметичность сварных швов проверяется испытаниями вакуум-прибором Кромки швов при разрыве руками не должны разъединяться. Покрытие не должно иметь трещин, проколов и разрывов. Водонепроницаемость проверяют по ГОСТ 4800—59 при наложении образцов на пористый бетой. Швы должны быть водонепроницаемыми |
|  | Оклеечная рулонная гидроизоляция | трещины и разрывы рулонного ковра |  | Расчищают, покрывают дефектные места мастикой и заклеивают полосой рулонного материала шириной не менее 100 мм |  |
|  |  | вздутия |  | Разрезают крестообразно острым ножом. Влагу, обнаруженную внутри, удаляют. Крестообразные кромки разреза отгибают и вновь приклеивают мастикой. Это место затем заклеивают заплатой из рулонного материала |  |
|  |  | отслоения отдельных слоев друг от друга и от изолируемой поверхности. |  | Кромки рулонного ковра в местах отслоения очищают, промазывают мастикой и заклеивают полосой рулонного материала. |  |
|  | Оклеечная гидроизоляция из синтетических материалов | Складки гидроизоляционного ковра и поврежденные участки покрытия |  | Складки гидроизоляционного ковра разрезают, края стягивают и приваривают внахлестку, полученный шов заклеивают или заваривают накладкой из материала покрытия. Пропуски (непровары) в швах проваривают повторно. Разрывы, проколы, прожоги гидроизоляционного покрытия, не выдерживающие испытаний на герметичность, заделывают накладками, которые приклеивают или приваривают по контуру дефектного участка |  |